Протокол испытания бетона неразрушающим методом
Рабочий шаблон по ГОСТ 22690-2015. Форма организации может отличаться.
	Организация
	
	Протокол №
	

	Заказчик
	
	Дата испытания
	

	Объект
	
	Место
	

	Конструкция
	
	Оси и отметка
	

	Проектный класс
	
	Возраст бетона
	

	Метод
	
	Норматив
	ГОСТ 22690-2015

	Прибор
	
	Заводской №
	

	Поверка
	
	Температура
	

	Поверхность
	
	Влажность
	


Результаты измерений
	№
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Средняя прочность по заполненным строкам: ________________ МПа
Заключение и подписи
	Заключение
	


	Испытания провёл
	ФИО
	Подпись
	Дата

	Проверил
	ФИО
	Подпись
	Дата

	Представитель заказчика
	ФИО
	Подпись
	Дата


Ограничение: шаблон не заменяет утверждённую форму лаборатории. Количество измерений, обработку результатов и вывод о соответствии определяют по применимой методике, схеме контроля и проектной документации.

Протокол испытания бетона учебный пример
Рабочий шаблон по ГОСТ 22690-2015. Форма организации может отличаться.
	Организация
	ООО «Учебная лаборатория»
	Протокол №
	НК-017/26

	Заказчик
	ООО «Пример»
	Дата испытания
	05.09.2026

	Объект
	Жилой дом, секция 1
	Место
	г. Екатеринбург

	Конструкция
	Монолитная ж/б колонна К-12
	Оси и отметка
	Б–3 / +3,300

	Проектный класс
	B25
	Возраст бетона
	35 суток

	Метод
	Ударный импульс
	Норматив
	ГОСТ 22690-2015

	Прибор
	Модель ______
	Заводской №
	12345

	Поверка
	№ ХХХХ, до 01.03.2027
	Температура
	18 °C

	Поверхность
	Сухая, очищена, без видимых дефектов
	Влажность
	48 %


Результаты измерений
	№
	Участок
	Показание 1
	Показание 2
	Показание 3
	Среднее
	Прочность, МПа
	Примечание

	1
	Грань 1
	31,2
	30,8
	31,5
	31,2
	29,8
	

	2
	Грань 1
	30,4
	31,0
	30,7
	30,7
	29,2
	

	3
	Грань 2
	32,1
	31,7
	32,4
	32,1
	30,6
	

	4
	Грань 2
	31,6
	31,9
	31,3
	31,6
	30,0
	

	5
	Грань 3
	30,9
	30,5
	31,1
	30,8
	29,4
	

	6
	Грань 3
	31,8
	32,0
	31,4
	31,7
	30,2
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Средняя прочность по заполненным строкам: 29,9 МПа
Заключение и подписи
	Заключение
	Учебный пример. Заключение о соответствии принимает ответственное лицо с учётом схемы контроля и требований проекта.


	Испытания провёл
	ФИО
	Подпись
	Дата

	Проверил
	ФИО
	Подпись
	Дата

	Представитель заказчика
	ФИО
	Подпись
	Дата


Ограничение: шаблон не заменяет утверждённую форму лаборатории. Количество измерений, обработку результатов и вывод о соответствии определяют по применимой методике, схеме контроля и проектной документации.

Источники
ГОСТ 22690-2015. Карточка Росстандарта: https://protect.gost.ru/gost/details/c6823d7d-4d1f-41e8-a297-d302da437530
ГОСТ 18105-2018. Карточка Росстандарта: https://protect.gost.ru/gost/details/04422c90-ca4a-4faf-913d-528944ce5e4f
Статус документов проверен 5 сентября 2026 года. На карточках Росстандарта указаны зарегистрированные поправки.




